ПАСПОРТ

Крышка силиконовая для клеммников KE10.1 (N), KE10.504 (N) PMR2573

Назначение:

Предназначены для дополнительной защиты 4-х контактных клеммников типа KE10

Преимущества:

Крышка силиконовая универсальна и может быть использована на клеммники:

  клеммник 4-х контактный KE10.1 (AL 10-35/Cu 1.5–25)

  клеммник 4-х контактный KE10.504 (AL 10-50/Cu 2.5–35)

Прозрачный корпус обеспечивает визуальный контроль в ходе всего времени эксплуатации клеммников

Технические характеристики:

Рабочее напряжение  1 кВ

Степень защиты IP 23

Материал Силиконовая резина

Цвет Прозрачный

Условная прочность при растяжении  не менее 6 МПа

Относительное удлинение при разрыве не менее 300 %

Твердость  не менее 56 ед. Шор А

Относительная остаточная  деформация

после разрыва

не более 45 %

Сопротивление раздиру не менее 12 кН/м

Рабочий диапазон температур -50 - +240 °С

Стойкость к химическим средам Жидкости: вода (в т.ч. морская), глицерин.

Газ: аммиак, кислород, озон, двуокись азота

Соли: карбонат натрия, сульфат меди, хлорид

железа, хлорид натрия.

Растворители: перекись водорода, этиленгликоль,

этиловый спирт, ацетон.

Габаритные размеры Глубина: 45 мм

Длина: 66 мм

Высота: 54 мм

Толщина стенки: 4 мм

Срок хранения до начала эксплуатации – 2 года

19.07.2022